Cn (mT@12.5A)                3770          3767             3765        (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 61 = 1.002 – 1.006µ

Fixed flange = 1.1µ

End flange = 1.069µ