Cn (mT@12.5A)                3760          3758             3761        (rated max. 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 71 = 1.02 – 1.03µ

Fixed flange = 1,106µ

End flange = 1.015µ