Cn (mT@12.5A)                3759          3756             3758        (rated max. 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 74 = 1.015µ

Fixed flange = 1,102µ

End flange = 1.017µ