Cn (mT@12.5A)                3762          3760             3762        (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 74 = 1.015µ

Fixed flange = 1.098µ

End Flange = 1.015µ