Cn (mT@12.5A)                3755            3757             3755       (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 76 = 1.006µ

Fixed flange = 1,072µ

End flange = 104µ