Cn (mT@12.5A)                3756            3754             3757       (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 77 = 1.003µ

Fixed flange = 1,079µ

End flange = 1.011µ