Cn (mT@12.5A)                3755            3753             3753        (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 75 = 1.006µ

Fixed flange = 1.059µ

End flange =1.015µ