Cn (mT@12.5A)                3761            3758             3760        (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 76 = 1.006µ

Fixed flange = 1.074µ

End flange = 1.042