Cn (mT@12.5A)                3751           3750             3750       (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 83 = 1.007µ

Fixed flange = 1,102µ

End flange = 1.018µ