Cn (mT@12.5A)                3765           3764             3765       (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 85 = 1.003µ

Fixed flange = 1,069µ

End flange = 1.011µ