Cn (mT@12.5A)                3760          3759             3761       (limit max 3758)

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 87 = 1.003µ

Fixed flange = 1.105µ

End flange = 1.039µ