Cn (mT@12.5A)                3751          3750             3751

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 89 = 1.003µ

Fixed flange = 1.098µ

End flange = 1.027µ