Cn (mT@12.5A)                3749          3749             3749

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 90 = 1.003µ

Fixed flange = 1.093µ

End flange = 1.090µ