Cn (mT@12.5A)                3748          3748             3749

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 90 = 1.003µ

Fixed flange = 1.076µ

End flange = 1.021µ