Cn (mT@12.5A)                3756             3754            3755

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 90 = 1.002µ

Fixed flange = 1.094µ

End flange = 1.002µ