Cn (mT@12.5A)                3746             3747            3746

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 91 = 1.004µ

Fixed flange = 1.082

End flange = 1.004