Cn (mT@12.5A)                3756             3756            3756

Protection sheets permeability = 1.007 – 1.013 µ (limit max. 1.02µ)

Pole pieces charge 93 = 1.004µ

Fixed flange = 1.086µ

End flange = 1.003µ